Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 25/04/2014
affinage, n.m.
Domaine : MATÉRIAUX/Verre et céramique
Définition : Phase de l’élaboration du verre pendant laquelle les bulles présentes dans le bain de verre sont éliminées à haute température.
Note : La température d’affinage est en général comprise entre 1 450 et 1 550 °C.
Voir aussi : bain de verre, phase de braise
Équivalent étranger : fining, refining